OR.272.5.2015 									Kolbuszowa, 2015-06-26

Wszyscy Wykonawcy

W dniu 24.06.2015 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu na: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o ich treści i udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Odpowiedź:

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ wprowadzając następujące parametry nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 13 mm +_1 mm powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,60 MPa

- Wydłużenie względne przy zerwaniu _65 ± 5 %

- Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 MPa

- ścieralność ≤ 0,085 mm

- Twardość 55 ±5 ShA

- tarcie: warunki suche i mokre- wyniki nie mogą różnić się o więcej niż 4 i muszą się zmieścić w przedziale 55-100

- Mrozoodporność ≤71 %

- Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550±25 mm2

- Odbicie piłki koszykowej ≥ 99 %

10.	Przyczepność

- do podkładu betonowego 0,65 MPa

- do podkładu asfaltobetonowego 0,50 MPa

- do podkładu elastycznego ET 0,55 MPa

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość

związków chemicznych powinna być nie większa niż:

DOC - po 48 godzinach ≤ 10 mg/l

ołów (Pb) ≤ 0,01 mg/l

kadm (Cd) ≤  0,001 mg/l

chrom (Cr) ≤   0,01 mg/l

chrom VI (CrVI) ≤  0,01 mg/l

rtęć (Hg) ≤  0,001 mg/l

cynk (Zn) ≤ 1,5 mg/l

cyna (Sn) ≤  0,0 mg/l

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub z normą DIN 18035/6 i IAAF, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,

- atest higieniczny PZH,

- autoryzacja producenta systemu,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Jednocześnie Zamawiający dokonując zmiany treści SIWZ przedłużył termin składania ofert do dnia 06.07.2015 r. do godz. 13.30

Otrzymują:

1.	 1 x Adresat

2.	1 x a/a